660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, ст61

т/ф (391)2913-972, 250-88-71

e-mail: krasspecpromsnab@yandex.ru

сайт: www.krastool.ru

Рекомендации по работе с корончатыми сверлами:

- Правильный подбор количества оборотов вращения шпинделя в соответствии с Ø сверла и твердостью стали.(если ваш станок имеет несколько скоростей или плавную регулировку)

- Обильное охлаждение СОЖ!!! (использование обычной воды не допустимо, т.к. охлаждение водой быстрое, сверло при этом проходит дополнительную закалку и становиться более хрупким; при использовании воды сверло и машина подвержены коррозии металла; вода также не содержит никаких смазывающих свойств, пример: если сверлить обычным сверлом и простой дрелью, сверло идет гораздо хуже, чем если его смазать маслом или солидолом..)

- Подача сверла должна быть постоянной, умеренной, стружка при этом «сливной»!

- Обязательно, использование выталкивающего штифта (пилота, клапана), кроме случаев рассверловки или смещения отверстия, если штифт при этом не упирается в металл.

- Следить за режущей кромкой сверла, т.е. производить вовремя заточку сверла.

- Сверловка пакета (несколько пластин): после просверливания одной из пластин, необходимо поднять шпиндель вытащить керн, снять стружку и продолжить сверление. Если керн остался внутри сверла, и вы продолжаете сверлить следующую пластину, то сверло может сломаться!

- Не сверлить горячий металл, сразу после термической резки, т.к. металл вязкий, а сверло хрупкое и работает на высоких оборотах.

- При использовании сверл на магнитных станках, следить, что бы станок был надежно намагничен, поверхность при этом должна быть ровной и очищенной.